| 企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 商标 | 规格 | 型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 | 整改复查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 赵县永通电线厂 | 河北省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 全安 | 2×0.75 | 60227 IEC 53（RVV）300/500V | 2013-04-24 | 不合格 | 护套失重试验 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | 复查合格 |
| 饶阳县盛泰电缆厂 | 河北省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | / | 3×1 | 60227 IEC 53（RVV）300/500V | 2013-04-09 | 不合格 | 导体电阻、绝缘老化后断裂伸长率、绝缘老化后断裂伸长率变化率、绝缘失重试验、护套失重试验 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | 复查合格 |
| 天龙伟业线缆有限公司 | 河北省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 海川 | 3×1.5 | 60227 IEC 53（RVV）300/500V | 2013-05-15 | 不合格 | 导体电阻 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | 复查合格 |
| 河北志远线缆有限公司 | 河北省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | ZHiY | 2×0.75 | 60227 IEC 53（RVV）300/500V | 2013-04-24 | 不合格 | 曲挠试验 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | 复查合格 |
| 饶阳津华电线厂 | 河北省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | / | 3×1 | 60227 IEC 53（RVV）300/500V | 2013-04-11 | 不合格 | 曲挠试验 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | 复查合格 |
| 任丘市永强电缆厂 | 河北省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 群义 | 2×1 | 60227 IEC 53（RVV）300/500V | 2013-04-23 | 不合格 | 曲挠试验 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | 复查合格 |
| 保定市腾达电线电缆厂 | 河北省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | / | 3×1.5 | 60227 IEC 53（RVV）300/500V | 2013-03-20 | 不合格 | 曲挠试验 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | 复查合格 |
| 丹东市天通开发电线有限公司 | 辽宁省 | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线 | / | 2×1.0 | RVS 300/300V | 2013-05-03 | 不合格 | 绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、绝缘老化前断裂伸长率、绝缘老化后断裂伸长率 | 河南省产品质量监督检验院 | 复查合格 |
| 沈阳讯通电缆有限公司 | 辽宁省 | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线 | / | 2×1.5 | RVS 300/300V | 2012-09-06 | 不合格 | 绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度 | 河南省产品质量监督检验院 | 复查合格 |
| 辽阳金龙特种电缆厂 | 辽宁省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | （图形商标） | 3×0.75 | 60227 IEC 53（RVV）300/500V | 2013-05-09 | 不合格 | 导体电阻、曲挠试验 | 河南省产品质量监督检验院 | 复查合格 |
| 辽宁大荣线缆有限公司 | 辽宁省 | 轻型聚氯乙烯护套软线 | 辽电 | 2×0.5 | 60227 IEC 52（RVV）300/300V | 2012-06-24 | 不合格 | 绝缘失重试验、护套失重试验 | 河南省产品质量监督检验院 | 整改复查中 |
| 大连新世纪电缆有限公司 | 辽宁省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | / | 2×1.0 | 60227 IEC 53（RVV）300/500V | 2012-05-10 | 不合格 | 该样品护套与绝缘线芯粘连，导致绝缘平均厚度等结构尺寸、绝缘电阻等电气性能、绝缘老化前抗张强度等绝缘和护套机械性能21项试验项目无法检测。 | 河南省产品质量监督检验院 | 复查合格 |
| 江苏经纬电缆有限公司 | 江苏省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 子午 | 3×1 | 60227 IEC 53（RVV）300/500V | 2013-04-16 | 不合格 | 护套平均厚度 | 广东产品质量监督检验研究院 | 整改复查中 |
| 江苏红峰电缆集团有限公司 | 江苏省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 紅峰 | 3×2.5 | 60227 IEC 53（RVV）300/500V | 2013-04-02 | 不合格 | 标志内容 | 广东产品质量监督检验研究院 | 复查合格 |
| 无锡市长城电线电缆有限公司 | 江苏省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 长益 | 3×0.75 | 60227 IEC 53（RVV）300/500V | 2013-03-09 | 不合格 | 曲挠试验 | 广东产品质量监督检验研究院 | 整改复查中 |
| 无锡市昊峰电线电缆有限公司 | 江苏省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 昊峰 | 3×1 | 60227 IEC 53（RVV）300/500V | 2013-05-07 | 不合格 | 标志内容、曲挠试验 | 广东产品质量监督检验研究院 | 整改复查中 |
| 江苏凯达电缆有限公司 | 江苏省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 丰义 | 2×0.75 | 60227 IEC 53（RVV）300/500V | 2013-03-08 | 不合格 | 护套平均厚度、护套最薄处厚度 | 广东产品质量监督检验研究院 | 整改复查中 |
| 无锡市神光电缆有限公司 | 江苏省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 江帆 | 2×0.75 | 60227 IEC 53（RVV）300/500V | 2013-04-10 | 不合格 | 曲挠试验 | 深圳市计量质量检测研究院 | 整改复查中 |
| 扬州艾美克线缆电器有限公司 | 江苏省 | 轻型聚氯乙烯护套软线 | 艾美克 | 2×0.5 | 60227 IEC 52（RVV）300/300V | 2013-05-13 | 不合格 | 标志内容 | 南京市产品质量监督检验院 | 复查合格 |
| 扬州奇特尔线缆有限公司 | 江苏省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | / | 2×0.75 | 60227 IEC 53（RVV）300/500V | 2012-11-21 | 不合格 | 标志内容 | 南京市产品质量监督检验院 | 复查合格 |
| 江苏通航电子科技网络有限公司 | 江苏省 | 轻型聚氯乙烯护套软线 | 统航 | 2×0.5 | 60227 IEC 52（RVV）300/300V | 2013-01-31 | 不合格 | 导体电阻 | 南京市产品质量监督检验院 | 整改复查中 |
| 扬州润达线缆有限公司 | 江苏省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 帝润 | 2×1 | 60227 IEC 53（RVV）300/500V | 2013-05-04 | 不合格 | 曲挠试验 | 南京市产品质量监督检验院 | 整改复查中 |
| 扬州市邗江起点电器厂 | 江苏省 | 轻型聚氯乙烯护套软线 | / | 2×0.75 | 60227 IEC 52（RVV）300/300V | 2013-04-10 | 不合格 | 曲挠试验 | 南京市产品质量监督检验院 | 整改复查中 |
| 江苏迪鑫电器电缆有限公司 | 江苏省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | / | 2×1 | 60227 IEC 53（RVV）300/500V | 2013-05-10 | 不合格 | 标志内容 | 南京市产品质量监督检验院 | 复查合格 |
| 扬州市振亚线缆厂 | 江苏省 | 轻型聚氯乙烯护套软线 | / | 2×0.5 | 60227 IEC 52（RVV）300/300V | 2013-04-26 | 不合格 | 曲挠试验 | 南京市产品质量监督检验院 | 整改复查中 |
| 扬州联谊线缆有限公司 | 江苏省 | 轻型聚氯乙烯护套软线 | / | 2×0.5 | 60227 IEC 52（RVV）300/300V | 2013-01-26 | 不合格 | 标志内容 | 南京市产品质量监督检验院 | 复查合格 |
| 张家港市金源电线电缆有限公司 | 江苏省 | 轻型聚氯乙烯护套软线 | / | 2×0.5 | 60227 IEC 52（RVV）300/300V | 2012-05-15 | 不合格 | 绝缘老化前断裂伸长率、绝缘老化后断裂伸长率 | 无锡市产品质量监督检验中心 | 整改复查中 |
| 苏州市合力电缆有限公司 | 江苏省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 弘力 | 2×0.75 | 60227 IEC 53（RVV）300/500V | 2012-08-01 | 不合格 | 不延燃试验 | 无锡市产品质量监督检验中心 | 整改复查中 |
| 上海华正电线电缆有限公司吴江分厂 | 江苏省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 华怡 | 3×0.75 | 60227 IEC 53（RVV）300/500V | 2012-03-23 | 不合格 | 曲挠试验 | 无锡市产品质量监督检验中心 | 整改复查中 |
| 常州市旺旺线缆有限公司 | 江苏省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 久旺 | 2×0.75 | 60227 IEC 53（RVV）300/500V | 2013-05-07 | 不合格 | 绝缘老化前抗张强度、绝缘老化后抗张强度、曲挠试验 | 扬州市产品质量监督检验所 | 整改复查中 |
| 扬州林鑫特种电线电缆有限公司 | 江苏省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | / | 2×1.0 | 60227 IEC 53（RVV）300/500V | 2013-05-15 | 不合格 | 护套平均厚度 | 江苏省产品质量监督检验研究院线缆中心徐州分站 | 整改复查中 |
| 高邮市环球电缆厂 | 江苏省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | / | 3×0.75 | 60227 IEC 53（RVV）300/500V | 2012-05-04 | 不合格 | 绝缘老化前断裂伸长率、绝缘老化后断裂伸长率变化率 | 江苏省产品质量监督检验研究院线缆中心徐州分站 | 整改复查中 |
| 扬州市赛格电线电缆厂 | 江苏省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | / | 4×0.75 | 60227 IEC 53（RVV）300/500V | 2013-05-12 | 不合格 | 护套平均厚度 | 江苏省产品质量监督检验研究院线缆中心徐州分站 | 整改复查中 |
| 江苏旭泰电缆有限公司 | 江苏省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 尧泰 | 2×1.5 | 60227 IEC 53（RVV）300/500V | 2013-03-15 | 不合格 | 护套热冲击试验 | 常州市产品质量监督检验所 | 整改复查中 |
| 徐州宏达线缆有限公司电缆厂 | 江苏省 | 轻型聚氯乙烯护套软线 | 宏塔 | 3×0.75 | 60227 IEC 52（RVV）300/300V | 2013-05-21 | 不合格 | 曲挠试验 | 泰州市产品质量监督检验所 | 整改复查中 |
| 国能子金电缆南通有限公司 | 江苏省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 洋口 | 3×2.5 | 60227 IEC 53（RVV）300/500V | 2013-04-14 | 不合格 | 曲挠试验 | 泰州市产品质量监督检验所 | 注销3C证书 |
| 乐清市华联线缆厂 | 浙江省 | 轻型聚氯乙烯护套软线 | / | 2×0.75 | 60227 IEC 52（RVV）300/300V | 2013-04-22 | 不合格 | 绝缘最薄处厚度 | 山东省产品质量监督检验研究院 | 复查合格 |
| 温州市龙湾天河电线厂 | 浙江省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 十足 | 3×0.75 | 60227 IEC 53（RVV）300/500V | 2013-04-06 | 不合格 | 护套失重试验 | 山东省产品质量监督检验研究院 | 整改复查中 |
| 天信电线集团有限公司 | 浙江省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | / | 3×1.5 | 60227 IEC 53（RVV）300/500V | 2013-03-13 | 不合格 | 标志内容 | 山东省产品质量监督检验研究院 | 复查合格 |
| 湖州龙鹰电线电缆有限公司 | 浙江省 | 轻型聚氯乙烯护套软线 | （图形商标） | 2×0.75 | 60227 IEC 52（RVV）300/300V | 2013-04-30 | 不合格 | 绝缘失重试验、护套失重试验 | 山东省产品质量监督检验研究院 | 复查合格 |
| 温岭市汇达线缆制造厂 | 浙江省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | / | 3×1 | 60227 IEC 53（RVV）300/500V | 2013-01-05 | 不合格 | 护套平均厚度 | 山东省产品质量监督检验研究院 | 复查合格 |
| 台州精鼎线缆有限公司 | 浙江省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | / | 2×0.75 | 60227 IEC 53（RVV）300/500V | 2012-12-20 | 不合格 | 绝缘最薄处厚度 | 山东省产品质量监督检验研究院 | 整改复查中 |
| 宁波市北仑金属线缆有限公司 | 浙江省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | （图形商标） | 2×0.75 | 60227 IEC 53（RVV）300/500V | 2013-01-21 | 不合格 | 曲挠试验 | 国家电线电缆产品质量监督检验中心（武汉） | 复查合格 |
| 宁波市鄞州恒圆电缆电线厂 | 浙江省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | / | 2×2.5 | 60227 IEC 53（RVV）300/500V | 2013-03 | 不合格 | 绝缘最薄处厚度、绝缘老化前断裂伸长率、绝缘老化后断裂伸长率、绝缘热冲击试验 | 国家电线电缆产品质量监督检验中心（武汉） | 复查合格 |
| 宁波博导线缆实业有限公司 | 浙江省 | 轻型聚氯乙烯护套软线 | / | 2×0.75 | 60227 IEC 52（RVV）300/300V | 2013-03-16 | 不合格 | 护套老化后断裂伸长率、护套老化后断裂伸长率变化率 | 国家电线电缆产品质量监督检验中心（武汉） | 复查合格 |
| 宁波瑞川电子科技有限公司 | 浙江省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | / | 3×1 | 60227 IEC 53（RVV）300/500V | 2012-11-15 | 不合格 | 绝缘老化前断裂伸长率、绝缘老化后断裂伸长率、护套老化后断裂伸长率、护套老化后断裂伸长率变化率 | 国家电线电缆产品质量监督检验中心（武汉） | 整改复查中 |
| 慈溪市宏新线缆厂 | 浙江省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | / | 3×0.75 | 60227 IEC 53（RVV）300/500V | 2013-05-14 | 不合格 | 曲挠试验 | 国家电线电缆产品质量监督检验中心（武汉） | 整改复查中 |
| 慈溪市帅梦线缆有限公司 | 浙江省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | / | 3×0.75 | 60227 IEC 53（RVV）300/500V | 2013-05-02 | 不合格 | 绝缘老化前断裂伸长率、绝缘老化后断裂伸长率、绝缘热冲击试验 | 国家电线电缆产品质量监督检验中心（武汉） | 整改复查中 |
| 慈溪市附海镇利科电线厂 | 浙江省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | / | 2×0.75 | 60227 IEC 53（RVV）300/500V | 2013-04-15 | 不合格 | 绝缘老化前断裂伸长率、绝缘老化后断裂伸长率 | 国家电线电缆产品质量监督检验中心（武汉） | 整改复查中 |
| 温岭市全力电子有限公司 | 浙江省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | / | 2×0.75 | 60227 IEC 53（RVV）300/500V | 2013-03-05 | 不合格 | 绝缘老化前断裂伸长率、绝缘老化后断裂伸长率 | 国家电线电缆产品质量监督检验中心（武汉） | 复查合格 |
| 台州市路桥古铜电线厂 | 浙江省 | 轻型聚氯乙烯护套软线 | 双鹏 | 3×0.5 | 60227 IEC 52（RVV）300/300V | 2013-04-01 | 不合格 | 曲挠试验 | 国家电线电缆产品质量监督检验中心（武汉） | 停产 |
| 台州市路桥区能猫电线厂 | 浙江省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 名猫 | 2×0.75 | 60227 IEC 53（RVV）300/500V | 2013-05-10 | 不合格 | 绝缘失重试验 | 国家电线电缆产品质量监督检验中心（武汉） | 整改复查中 |
| 滁州市富力克斯电线电缆有限公司 | 安徽省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | / | 3×1 | 60227 IEC 53（RVV）300/500V | 2013-05-02 | 不合格 | 曲挠试验 | 国家电线电缆质量监督检验中心（江苏） | 整改复查中 |
| 铜陵市诚泰线缆有限责任公司 | 安徽省 | 轻型聚氯乙烯护套软线 | （图形商标） | 2×0.75 | 60227 IEC 52（RVV）300/300V | 2013-01-10 | 不合格 | 标志内容 | 国家电线电缆质量监督检验中心（江苏） | 整改复查中 |
| 芜湖市建业电器实业有限公司 | 安徽省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | / | 3×0.75 | 60227 IEC 53（RVV）300/500V | 2013-05-18 | 不合格 | 绝缘老化前抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、绝缘老化后抗张强度、绝缘老化后断裂伸长率、绝缘热冲击试验 | 国家电线电缆质量监督检验中心（江苏） | 整改复查中 |
| 青岛华迈电缆有限公司 | 山东省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | / | 2×0.75 | 60227 IEC 53（RVV）300/500V | 2013-02-27 | 不合格 | 绝缘失重试验 | 国家电线电缆质量监督检验中心（江苏） | 整改复查中 |
| 山东广通线缆有限公司 | 山东省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | / | 3×0.75 | 60227 IEC 53（RVV）300/500V | 2013-02-28 | 不合格 | 标志内容、曲挠试验、绝缘热冲击试验 | 国家电线电缆质量监督检验中心（江苏） | 整改复查中 |
| 胜利油田物华实业发展有限公司 | 山东省 | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线 | / | 2×0.75 | RVS 300/300V | 2012-12-20 | 不合格 | 标志内容 | 国家电线电缆质量监督检验中心（江苏） | 复查合格 |
| 龙口金达线缆有限公司 | 山东省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 东莱 | 2×0.75 | 60227 IEC 53（RVV）300/500V | 2013-01 | 不合格 | 绝缘最薄处厚度 | 国家电线电缆质量监督检验中心（江苏） | 整改复查中 |
| 山东阳谷绿灯行电缆有限公司 | 山东省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | / | 2×1.5 | 60227 IEC 53（RVV）300/500V | 2013-04-25 | 不合格 | 曲挠试验 | 国家电线电缆质量监督检验中心（江苏） | 复查合格 |
| 河南省恒好起重电缆有限公司 | 河南省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | / | 2×2.5 | 60227 IEC 53（RVV）300/500V | 2013-03-16 | 不合格 | 标志内容 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 复查合格 |
| 河南日昇电缆有限公司 | 河南省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 奥瑞杰（图形商标） | 2×2.5 | 60227 IEC 53（RVV）300/500V | 2013-03-06 | 不合格 | 护套平均厚度 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 复查合格 |
| 河南旭升线缆有限公司 | 河南省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 旭圣（图形商标） | 2×2.5 | 60227 IEC 53（RVV）300/500V | 2013-02-20 | 不合格 | 护套平均厚度 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 整改复查中 |
| 人民电缆集团有限公司 | 河南省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | RMjT | 3×2.5 | 60227 IEC 53（RVV）300/500V | 2013-05-03 | 不合格 | 绝缘失重试验 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 复查合格 |
| 郑州弘丰线缆有限公司 | 河南省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | / | 2×0.75 | 60227 IEC 53（RVV）300/500V | 2013-05-09 | 不合格 | 标志内容 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 复查合格 |
| 武汉市泰昌电线电缆厂 | 湖北省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 元泰 | 3×1.5 | 60227 IEC 53（RVV）300/500V | 2013-03-28 | 不合格 | 护套失重试验 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 整改复查中 |
| 武汉市新星电线电缆有限责任公司 | 湖北省 | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线 | 福吉星 | 2×0.75 | RVS 300/300V | 2012-09-22 | 不合格 | 绝缘失重试验 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 整改复查中 |
| 湖北普天线缆有限公司 | 湖北省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 万通达 | 2×0.75 | 60227 IEC 53（RVV）300/500V | 2013-04-02 | 不合格 | 标志内容 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 整改复查中 |
| 武汉安普电缆集团有限公司 | 湖北省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | / | 2×1.5 | 60227 IEC 53（RVV）300/500V | 2012-12-01 | 不合格 | 标志内容 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 整改复查中 |
| 佛山市顺德区宽盛电线电缆有限公司 | 广东省 | 轻型聚氯乙烯护套软线 | / | 3×0.5 | 60227 IEC 52（RVV）300/300V | 2013-05-15 | 不合格 | 曲挠试验 | 河北省产品质量监督检验院 | 整改复查中 |
| 佛山市南海区平洲平西嘉昌电线厂 | 广东省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | / | 2×1 | 60227 IEC 53（RVV）300/500V | 2013-03-20 | 不合格 | 曲挠试验 | 河北省产品质量监督检验院 | 整改复查中 |
| 揭西县棉湖广亿电线电缆厂 | 广东省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | / | 3×0.75 | 60227 IEC 53（RVV）300/500V | 2013-05-10 | 不合格 | 曲挠试验 | 河北省产品质量监督检验院 | 复查合格 |
| 佛山市南海宏兴电缆有限公司 | 广东省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | / | 3×1.5 | 60227 IEC 53（RVV）300/500V | 2013-05-27 | 不合格 | 曲挠试验 | 河北省产品质量监督检验院 | 整改复查中 |
| 佛山市顺德区捷和电线制造有限公司 | 广东省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | / | 3×0.75 | 60227 IEC 53（RVV）300/500V | 2013-05-22 | 不合格 | 曲挠试验 | 河北省产品质量监督检验院 | 整改复查中 |
| 鹤山市沙坪越塘电缆厂 | 广东省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | / | 3×1.5 | 60227 IEC 53（RVV）300/500V | 2013-05-05 | 不合格 | 曲挠试验 | 国家电线电缆质量监督检验中心（辽宁） | 复查合格 |
| 韶关市浈江区金辉电线电缆厂 | 广东省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | / | 3×1.5 | 60227 IEC 53（RVV）300/500V | 2013-03-20 | 不合格 | 护套老化前抗张强度、护套老化后抗张强度 | 国家电线电缆质量监督检验中心（辽宁） | 复查合格 |
| 广东南洋电缆集团股份有限公司 | 广东省 | 轻型聚氯乙烯护套软线 | （图形商标） | 3×0.75 | 60227 IEC 52（RVV）300/300V | 2012-06-14 | 不合格 | 绝缘老化前断裂伸长率、绝缘老化后断裂伸长率 | 国家电线电缆质量监督检验中心（辽宁） | 整改复查中 |
| 中山市长悦电器有限公司 | 广东省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | （图形商标） | 2×0.75 | 60227 IEC 53（RVV）300/500V | 2013-04-21 | 不合格 | 导体电阻 | 国家电线电缆质量监督检验中心（辽宁） | 停止同类产品生产 |
| 万成塑胶电器制品（中国）有限公司 | 广东省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | / | 2×0.75 | 60227 IEC 53（RVV）300/500V | 2012-04-13 | 不合格 | 护套平均厚度 | 国家电线电缆质量监督检验中心（辽宁） | 复查不合格 |
| 中山市周氏神龙电线制造有限公司 | 广东省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | / | 3×1 | 60227 IEC 53（RVV）300/500V | 2013-05-13 | 不合格 | 绝缘老化前断裂伸长率、绝缘老化后断裂伸长率 | 国家电线电缆质量监督检验中心（辽宁） | 复查合格 |
| 中山市黄圃镇超越电器配件厂 | 广东省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | / | 3×0.75 | 60227 IEC 53（RVV）300/500V | 2013-06-07 | 不合格 | 曲挠试验 | 国家电线电缆质量监督检验中心（辽宁） | 复查合格 |
| 东莞市成天泰电线电缆有限公司 | 广东省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | （图形商标） | 3×1.5 | 60227 IEC 53（RVV）300/500V | 2013-03-23 | 不合格 | 曲挠试验 | 国家电线电缆质量监督检验中心（辽宁） | 复查合格 |
| 四川三电塔牌电缆有限公司 | 四川省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | （图形商标） | 3×1.5 | 60227 IEC 53（RVV）300/500V | 2013-05-09 | 不合格 | 曲挠试验 | 浙江省质量检测科学研究院 | 复查合格 |